Table 1 Optical basicity parameters of some oxides (Λ) [16]
	Oxides
	K2O
	Li2O
	CaO
	SiO2
	B2O3

	Λ
	1.4
	1.0
	1.0
	0.48
	0.42


Table 2 Compositions of the ternary refining slags CaO-SiO2-Li2O and CaO-SiO2-K2O (mass%)

	Oxides
	Compositon of refining slag

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	CaO
	43.88
	42.75
	40.50
	36.00
	43.65
	41.90
	38.56
	35.01
	31.14
	27.00

	SiO2
	53.62
	52.25
	49.50
	44.00
	53.35
	51.20
	47.14
	42.79
	38.06
	33.00

	Li2O
	2.50
	5.00
	10.00
	20.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	K2O
	0
	0
	0
	0
	3.00
	6.90
	14.30
	22.20
	30.80
	40.00


